Kunststoffe im Kurzüberblick

Material	Kurzzeichen*	Besondere Merkmale	Typische Anwendungen

Polyvinylchlorid	PVC-U	PVC ohne Weichmacher, gute mechanische	Chemie- und Apparatebau, Wasseraufbereitung, Schwimm-

Festigkeit, beständig gegen viele Säuren und Laugen	bad- und Maschinenbau, Entsorgung, Wasserleitungen

Polyvinylchlorid weich	PVC-P	weich und abriebfest	Pendeltüren, Dämpfungselemente, Manschetten

Polyvinylchlorid nachchloriert	PVC-C	höhere Wärmeformbeständigkeit und verbesserte	Chemische Industrie, Galvanik, Elektrotechnik

chemische Beständigkeit als PVC-U	Maschinenbau

Polyethylen	PE-HD	gute Chemikalienbeständigkeit, geringes Gewicht,	Wasser- und Gasversorgung, Getränkeindustrie,

kältebeständig, gute Schlagzähigkeit	Apparate- und Anlagenbau

Polyethylen 500	PE-HMW	gute Schlag- und Kerbschlagzähigkeit und Abrieb-	Rollen, Räder Buchsen, Gleitprofile, Gleitlager,

festigkeit, gute Gleiteigenschaften, kältebeständiger	Bunker- und Rutschenauskleidung

als PE-HD

Polyethylen 1000	PE-UHMW	wie PE-HMW aber noch bessere Gleiteigenschaften	Rollen, Räder Buchsen, Gleitprofile, Gleitlager,

und noch kältebeständiger	Bunker- und Rutschenauskleidung

Polypropylen	PP	gute Chemikalienbeständigkeit, bessere Wärmebe-	Chemische Industrie, Rohrleitungssysteme, Apparate- und

ständigkeit als PVC-U und PE-HD	Anlagenbau, Behälterbau

Polypropylen flammwidrig	PP-F	wie PP, jedoch schwer entflammbar	Lüftungsbau

Polymethylmethacrylat XT	PMMA-XT	hoch transparent, viele Farben,	Messe- und Ladenbau, Lichtwerbeanlagen,

hohe Härte, Steifigkeit und Festigkeit	Geländer und Überdachungen

Polymethylmethacrylat GS	PMMA-GS	bessere optische Eigenschaften als PMMA-XT,	Verglasung, Lichtwerbung, Möbelbau

gut polierbar

Polycarbonat	PC	transparent, sehr schlagfest,	Sicherheitsverglasung, Hochbau, Überdachungen

gutes Hoch- und Tieftemperaturverhalten

Polycarbonat GF	PC + GF	noch fester durch Glasfaserverstärkung	Maschinenbau

Polystyrol (Styrol-Butadien-Copolymere)	PS-SB	hochschlagfest, viele Farben, leicht, gut tiefziehfähig	Messe-  und Ladenbau, Displays, Schildermacher

und Siebdrucker, Verspiegelung

Acrylnitril-Butadien-Styrol	ABS	leicht, zäh, hart, kratzfest, hohe Maßbeständigkeit,	Kfz-Industrie, Maschinenbau, Innenausbau, Messe-

gut tiefziehfähig	und Ladenbau, Displays, Rohrleitungen

Styrol-Acrylnitril	SAN	transparent, hohe Steifigkeit, leicht, kurze Aufheiz-	Industrieverglasungen, Werbeschilder, Messe- und

und Kühlzeiten	Ladenbau

Polyamid 6	PA 6	zäh, abriebfest, gute Schwingungsdämpfung,	Buchsen, Zahnräder, Gleitlager und andere technische Teile

beständig gegen Lösemittel, Kraft- und Schmierstoffe

Polyamid 66	PA 6.6	hart, steif, abriebfest und sehr formbeständig bei Wärme	wie PA 6, jedoch für Einsatzgebiete bei höheren

Temperaturen und größerem Härtebedarf

Polyacethal	POM	hohe Festigkeit, gute Bearbeitung (kurzer Span)	ähnlich PA, jedoch geringere Feuchtigkeitsaufnahme

Polyethylentereephtalat (kristalin)	PET-P	hohe Festigkeit und Härte, hohe Chemikalien-	Anlagen- und Apparatebau, Konstruktionselemente,

beständigkeit, gute Maßbeständigkeit	Ventile- und Gehäusebau

Polyvinilidenfluorid	PVDF	thermisch stabil, hohe chemische Beständigkeit,	Rohrleitungsbau, Anlagen- und Apparatebau

hohe Maßbeständigkeit, tiefziehfähig, UV-stabil

Polytetraflourethylen	PTFE	höchst wärme- und chemikalienbeständig,	Gleitlager, Rollen, Behälterauskleidungen, Abstreifer,

geringer Reibungswiderstand	Dichtungen

Polyetheretherketon	PEEK	sehr hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit,	dampfsterilisierbare medizinische Apparate und Geräte,

Zähigkeit, Temperatur-, Chemikalien- und Strahlen-	mechanisch/thermisch beanspruchbare brandsichere

Beständigkeit	Bauteile

Polyethersulfon	PES	fest, steif, zäh, hohe Wärme- und Formbeständigkeit,	korrosiv und mechanisch hoch beanspruchte Pumpen,

gute Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit	Ventile, Gehäuse, Leiterplatten u.a. Elektronikbauteile

Polysulfon	PSU	hohe Festigkeit, gute dielektrische Eigenschaften, zäh,	wie PES, jedoch etwas geringere Temperaturstand-

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit	festigkeit und schlechtere Resistenz gegen

Treib- und Schmierstoffe

Polyetherimid	PEI	sehr hohe Wärmeformbeständigkeit, sehr hohe V	technische Teile für Elektrotechnik, Chemieanlagen,

widerstandsfähigkeit, sehr hohe Festigkeit, steif, zäh	Fahrzeugbau

Polyphenylenoxid/-ether	PPO/PPE	dimensionsstabil, geringe Feuchtigkeitsaufnahme	Elektrotechnik/Elektronik, Fahrzeug- und Flugzeugbau

Polyphenylensulfid	PPS	hohe chemische Beständigkeit, hohe Maßbeständigkeit	für technische Teile, wenn gute chemische Beständigkeit

und dielektrische Eigenschaften gefordert werden